Centre de Ressources des Métiers de l’Automobile : crma@ac-grenoble.fr
Plate Forme Régionale des Métiers de l’Automobile 

	[image: image10.jpg]académie
Grenoble

MINISTERE DE
L’EDUCATION NATIONALE

MINISTERE DE,
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE

REPUBLIQUE FRANGAISE




	[image: image11.jpg]x X x

%t

Xy %

* 6 %




	[image: image12.png]Y ANFA




	[image: image13.png]



	[image: image14.jpg]ACADEMIE DE LYON







Page 1/8

Thème : LES ASSEMBLAGES  THERMIQUES 

TITRE : LE SOUDAGE Tungsten Inert Gas (tig)
	[image: image20.jpg]90°

30 a 60°

£ 2
-
~

~

) 21042 2UIsBumL






TYPE :

	
	Ressources formateurs

	1.1.1. 

	(
	Cours

	1.1.2. 

	
	T.P. / T.D.


	Date mise à jour
	
	Auteur référent

	02/10/2007
	
	Nom : MOUCHONNAT CHRISTOPHE 

Établissement : LP EMILE BEJUIT BRON 
Adresse électronique : mouchonnat @wanadoo.fr


Fiche de présentation

	Titre du cours
	Secteur d’Activité (ou Zone) :

	LE SOUDAGE Tungstene INERT GAS (TIG)
	SANS OBJET

	Spécialité 

	CARROSSERIE

	Exemple de niveau de formation
	NIVEAU IV

	Thème 

	LES ASSEMBLAGES THERMIQUES


	

	Objectifs opérationnels :

	-être capable de souder avec un appareil TIG



	

	Résumé / descriptif du T.P. / T.D. :

(énoncé de la tâche)
	Connaître le principe du soudage TIG

Connaître les différents courants 

choisir  l’électrode 

Réaliser le mode opératoire

	Supports didactiques utilisés :
	Une torche TIG

Des électrodes tungstène 

Des éprouvettes de soudage (métaux lourds et métaux légers)

	Temps :
	1 H 30

	

	Pré-requis :
	Connaître les différents types de soudages 

	Savoirs Associés :
	S1.S2  S3  S4   S6     

	Compétences Visées :
	C3.4  


2. PRINCIPE

Le soudage TIG ,est un procédé à l’arc sous gaz inerte avec électrode non fusible dans lequel l’énergie nécessaire à la fusion des pièces à assembler est apportée par un arc électrique établi entre une électrode réfractaire en tungstène et le joint à souder .

L’électrode et le bain de métal en fusion sont protégés  de l’air ambiant, c’est à dire de l’azote et de l’oxygène ,par un flux de gaz inerte .cette définition explique le nom TIG en anglais « TUNGSTEN   INERT GAS  » .

Selon les caractéristiques du travail à effectuer (épaisseur, géométrie du joint, nature des matériaux à assembler), un métal d’apport sous forme de fil ou de baguette peut être utilisé .Ce fil est fondu dans l’arc et protégé par l’atmosphère inerte du gaz de soudage .

[image: image2.jpg]Buse

¥ Electrode réfractaire

Arc

Baguette de métal d'apport

Bain de soudage

Atmosphére inerte





3. LES DIFFERENTS COURANTS

Le soudage des métaux dits « lourds » de type métaux ferreux, cuivre et alliage nickel …..) s’ effectue en courant continu.

Le soudage des métaux dits « légers » de type aluminium et alliages s’effectue en courant alternatif.

3.1. Courant continu
L’arc électrique est alimenté par une source à tension continue. L’atmosphère inerte est assurée par de l’argon ; l’électrode réfractaire est en tungstène thorié*

* les électrodes de tungstène peuvent contenir des substances additionnelles. Dans ce cas, la substance utilisée est l’oxydes de thorium.

3.2. Choix des polarités

Polarité négative (- à l’électrode) : le sens électronique n’ayant pas changé c’est maintenant l’anode (+) qui est bombardée par les électrons émis par la cathode (-). On constate alors un échauffement anormal de l’électrode et la zone de fusion est dans ce cas très large et peu profonde.

[image: image3.jpg]



Polarité positive (+ à l’électrode) : le sens électronique du courant allant du pôle – au pôle + à l’extérieur d’un générateur (à l’inverse du sens conventionnel du courant électrique), les électrons vont donc se déplacer de l’électrode (cathode) vers la pièce (anode) et bombarder celle-ci. Dans ce cas, la zone de fusion est profonde et étroite.

[image: image4.jpg]



Conclusion : pour le soudage des métaux lourds la polarité négative à l’électrode permet d’obtenir des cordons de soudure étroits et bien pénétrés.

3.3. Courant continu pulsé

Le courant pulsé est une variante du courant continu dont l’objet est de maîtriser l’énergie apportée à la pièce. Le courant pulsé engendre une succession de temps froids avec maintien de l’arc et de temps chauds (pics d’intensité) qui assurent la pénétration.

[image: image5.jpg]Intensité

I créte

I base

Temps

Temps chaud !
-

Temps froid
-—





3.4. COURANT ALTERNATIF 

L’arc électrique est alimenté par une source à tension alternative ; l’atmosphère inerte est assurée par de l’argon.

Lors de l’alternance de polarité, le jaillissement des électrons de la tôle vers l’électrode détruisent la couche d’alumine protectrice.

A l’alternance suivante, la polarité inverse assure la pénétration.

[image: image6.jpg]Courant de soudage

-~ Temps





PARAMETRE  D’UTILISATION

Les électrodes 

Le tungstène est choisi pour sa résistance à la fusion élevée (3410 °C) et pour sa très bonne conductibilité électrique de (8.6 x106 siemens*/métre) 

*Un « siemens » correspond à la conductance électrique d'un conducteur ayant une résistance électrique d'un ohm. La Conductance est l’inverse de la Résistance. Plus cette valeur est faible meilleure est la conductivité. Cela permet de provoquer la fusion le métal à souder avant la fusion de l’électrode de soudage)
Il existe trois familles d’électrodes.

-tungstène pur ;


-tungstène à  1 ou 2 % d’oxyde de thorium (électrode thoriée);


-tungstène à 0,3 à 0,5%  d’oxyde de zirconium .

Les oxydes de thorium et de zirconium ont but de rendre l’électrode plus émissive facilitant ainsi l’amorçage  et améliorant la stabilité de l’arc .Les électrodes en tungstène thorié sont utilisable en courant continu, polarité direct. En courant alternatif elles conduisent à des instabilités et des inclusions de tungstène dans le bain de soudage .Les électrodes en tungstène pur et en tungstène avec oxyde de zirconium sont utilisées pour le courant alternatif.

[image: image1.jpg]Sens de soudage




L’électrode doit être taillée convenablement.

L’axe du cône doit être coaxial à celui de la partie cylindrique de l’électrode.

En courant continu, le cône doit avoir un angle de 30 à 60°. Afin d’éviter les inclusions de tungstène dans le bain un méplat doit être réalisé à l’extrémité du cône. Ce méplat limite la désagrégation de l’électrode. En courant alternatif, le cône a un angle au sommet de 90°.

En cours de soudage, l’extrémité de l’électrode s’arrondit.

3.5. CHOIX DU DIAMETRE DES ELECTRODES EN FONCTION DE L’INTENSITE

[image: image7.jpg](mm) continu - Tungsténe thorié 2%|  alternatif - Tungsténe pur

—

170 a 300 A 904 180A
260 a450A 160a240A

400 a 650 A 200 a 300 A






3.6. MODE OPERATOIRE

Le soudage TIG est un procédé minutieux. Le soudeur doit être installé convenablement. Il tient sa torche entre pouce index et majeur comme un crayon. Il commande la gâchette avec le pouce et l’index.

[image: image8.jpg]



La torche est peu inclinée par rapport à la verticale de 10° à 20°. Le soudage se fait selon la méthode à gauche, c’est à dire déplacement de droite à gauche. Si un métal d’apport est nécessaire, il est déposé à l’avant du bain de fusion avec un angle de l’ordre de 20° par rapport à la pièce.

[image: image9.jpg]Sens de soudage











[image: image10.jpg][image: image11.jpg][image: image12.png][image: image13.png][image: image14.jpg][image: image15.jpg]académie
Grenoble

MINISTERE DE
L’EDUCATION NATIONALE

MINISTERE DE,
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE

REPUBLIQUE FRANGAISE



[image: image16.jpg]x X x

%t

Xy %

* 6 %



[image: image17.png]Y ANFA



[image: image18.png]


[image: image19.jpg]ACADEMIE DE LYON



